Тестовые задания для защиты лабораторной работы № 1

по дисциплине «Защита материалов и основы материаловедения»

| Часть А |
| --- |
| Твердые материалы, упорядоченные в пределах координационных полиэдров называются O монокристаллическими; O поликристаллическими; O аморфными. | 6. Феррит стронция является O неметаллическим проводником; O магнитожестким материалом; O магнетиком специального назначения. |
| Размер реального монокристалла может составлять O от 1Å до 1 мкм; O от 10 нм до 1 м; O 0,1 нм до 10 мкм. | 7. Метод рентгенофазового анализа относится к группе O спектральных; O дифракционных; O микроскопических. |
| Сколько атомных слоев приблизительно содержит монокристаллическая пленка кремния толщиной 20 мкм? O 200 000; O 5000; O 40 000. | 8. По закону Брэгга длина волны рентгеновского излучения связана с межплоскостным расстоянием данного семейства кристаллографических плоскостей следующим образом: O λ=2dsinθ/n; O λ=2dnsinθ; O nλ=2d/sinθ. |
| Возможный размер структурных единиц соответственно для поли-, монокристаллических и аморфных тел правильно указан в ряду: O 1 мкм; 1 нм; 1 мм; O 10 мкм; 10 нм; 10 м; O 10 мкм; 10 мкм; 10 нм. | 9. На рентгенограммах понижение симметрии кристаллической решетки исследуемого образца проявляется: O появлением нехарактерных пиков; O расщеплением пиков; O уширением пиков. |
| Какова приблизительная концентрации примеси в материале средней плотности, если ее содержание составляет 0,0001 %? O 1018 см-3; O 1016 см-3; O 1023 м-3. | 10. Кипячение в инертной жидкости используется при определении: O кажущейся плотности низкопористых образцов; O пикнометрической плотности низкопористых образцов; O пикнометрической плотности пористых образцов. |

Часть Б Укажите для материала на основе твердого раствора системы арсенид галлия арсенид алюминия (с массовой долей арсенида галлия 90 %): Молекулярную формулу; Вид химической связи; Характеристики кристаллической решетки: а) сингонию; б)тип ячейки; в)тип структуры (с указанием стехиометрической формулы и позиции замещения); г)тип координационного полиэдра (можно для одного из элементов); д)координационное число (для указанного в пункте г) полиэдра); е)параметры элементарной ячейки.