Тестовые задания для защиты лабораторной работы № 2

по дисциплине «Защита материалов и основы материаловедения»

| Часть А |
| --- |
| К металлам условно можно отнести твердый материал с удельным электросопротивлением O 10-5 Ом·м; O 10-7 Ом·см ; O 104 Ом·м . | 6. При охлаждении р-кремния от 77 до 273 К его электросопротивление O увеличивается в 1,7 раза; O уменьшается на 25 %; O уменьшается на 3 порядка. |
| Нестехиометрический селенид цинка с избытком селена будет обладать проводимостью O II рода; O электронной; O дырочной. | 7. Теллур в селениде цинка является примесью: O донорной; O электронейтральной; O амфотерной. |
| В каком случае в антимонид индия n-типа сопротивлением 10 Ом·см нужно ввести большую концентрацию примеси? O при смене типа проводимости; O при увеличении электропроводимости в 10 раз; O при увеличении электросопротивления в 5 раз. | 8. На зависимости э/сопротивления легированного полупроводника от температуры при нагревании выделяют участки O спада, насыщения, спада; O роста, спада; O роста, насыщения, роста. |
| При охлаждении металлов их электросопротивление O уменьшается по линейному закону; O увеличивается по линейному закону; O уменьшается по экспоненциальному закону. | 9. Кремний проявляет проводимость n-типа при комнатной температуре, если он содержит O индий (10 17 см-3), селен (10 15 см-3) и кислород (10 14 см-3); O фосфор (10 16 см-3), селен (10 15 см-3) и цинк (10 15 см-3); O олово (10 16 см-3), серу (10 13 см-3) и цинк (10 14 см-3). |
| Характер температурной зависимости э/проводимости полупроводников обусловлен O равнозначным вкладом зависимостей n=f(T) и (=f(T) ; O доминированием зависимости (=f(T); O доминированием зависимости n=f(T). | 10. При комнатной температуре в арсениде индия будут ионизованы O литий, кислород, цинк; O кадмий, фосфор, бор; O цинк, теллур, кремний. |

Часть Б 1. Приведите энергетическую диаграмму и схематическую температурную зависимость электропроводности в достаточно широком интервале температур, начиная с комнатной температуры, для фосфида галлия, легированного селеном (1016 см-3) и хлором (1018 см-3). 2. Как и во сколько раз изменится электросопротивление данного материала при уменьшении температуры от 20 до -180 °С. 3. Определите температуру, при которой теоретически начнется генерация собственных носителей заряда. Диаграмма Температурная зависимость Ответ. 2) 3)